## Slide 1
c = 28,750 Å from XRD
c = 19,217 Å from XRD
In
Se
A
B
C
Rhombohedral (3R)
Space group R3m
A
B
A
Hexagonal (2H)
Space group P63/mmc
In2Se3 α phase: Fundamental Properties of the Quintuple Layer monolayer
Notes: Notes Slides 111
Hezegg’ »g »’h
(« rh(rh »’h »’

## Slide 2
In2Se3 α phase: ARPES : conduction band
ACS Nano 2023, 17, 19, 18924–18931 (2023)

## Slide 3
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 4
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
A1(LO + TO)
A1(LO)
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 5
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
10 µm
a)
c)
b)
d)
e)
f)
2 µm
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 6
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
10 µm
a)
b)
c)
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 7
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
Integration In
10 µm
a)
b)
c)
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 8
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 9
In2Se3 on WSe2 heterostructure
a)
b)
c)
d)
Δk
ΔE
ΔER = 0,235 ± 0,01 eV
ΔkR = 0,245 ± 0,01 Å-1
αR = 1,9 ± 0,2 eV Å
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.

## Slide 10
In2Se3 on WSe2 heterostructure
1
2
Notes: Let s continue on the WSe2 on GaP substrate. In this growth, a high temperature is used to involve the trnasition to the 2H phase.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.
Pour ca, on realsie des structures de bicouche et tricouche sur le GaP pour les étudier.